## ЗАО НПО «КРИСМАС-Центр»

(	109316, РОССИЯ, Москва,

Остаповский проезд, д. 13

(	т./ф. (495) 795-24-98 (многоканальный)

E-mail: info@ccenter.msk.ru

http://www.ccenter.msk.ru

### Аппарат для определения коллоидной стабильности пластичных смазок АКС-20

Назначение:

Аппарат обеспечивает автоматическое выполнение следующих функций:

- программная стабилизация температуры продукта в термостатирующем устройстве;

- отсчёт времени нагружения;

- измерение объёма отпрессованной смазки;

- вычисление коллоидной стабильности смазки;

- звуковая сигнализация окончания процесса испытания;

- отображение информации о ходе и результатах испытания на жидкокристаллическом 4-х строчном дисплее;

- напоминание, возможность просмотра и печати через последовательный порт RS-232 до 400 результатов испытаний.

Сущность метода заключается в определении количества масла, отпрессованного из смазки на фильтры заданных размеров.

Технические характеристики: 
Основные размеры рабочих частей аппарата соответствуют требованиям ГОСТ 7142-74:

- внутренний диаметр чашки: (40,0±0,027) мм;

- диаметр поршня: (40,0-0,025/-0,05) мм; 3) высота полости, заполняемой смазкой: (2,0±0,05) мм.

- Общая масса нагружения соответствует требованиям ГОСТ 7142-74: 
1) (1000±10) г. - для метода А; 
2) (300±10) г. - для метода Б.

Для экспериментальных исследований аппарат способен создавать общую массу нагружения от 100 до 1000 г с дискретностью 10 г.
- Диапазон возможных температур испытаний: от 0 до плюс 80 °С. 
- Погрешность поддержания температуры испытания, не более: ±1,0° С.
- Дискретность установки температуры испытания: 1,0 °С.
- Аппарат допускает работу в двух режимах: 
1) экспресс-метод для испытания продукта с неизвестной коллоидной стабильностью; 
2) по методу ГОСТ 7142-74 для определения коллоидной стабильности с требуемой точностью.
- Параметры питания: 
1) напряжение (220+22/-33) В; 
2) частота (50±1) Гц; 
3) потребляемая мощность, не более: 50 В-А.
- Габаритные размеры аппарата, не более: 330х280х250 мм.
- Масса, не более 12 кг.
- Гарантийный срок эксплуатации аппарата: 24 месяца