## ЗАО НПО «КРИСМАС-Центр»

(	109316, РОССИЯ, Москва,

Остаповский проезд, д. 13

(	т./ф. (495) 795-24-98 (многоканальный)

E-mail: info@ccenter.msk.ru

http://www.ccenter.msk.ru

### Аппарат АПСМ-1

Аппарат для определения стабильности масел против окисления АПСМ-1 изготовляется в России и используется для контроля определения стабильности против окисления всех типов нефтяных масел. В приборе апсм-1 окисление происходит в вакуумметрах ВТИ при использовании кислорода с использованием катализатора. Вся химическая реакция происходит при повышенной температуре. Стандарт который определяет допустимость окисления трансформаторных, турбинных и других нефтяных масел описывается стандартом ГОСТ 981-75

Технические характеристики АПСМ-1
Окисляющий реагент – кислород технический ГОСТ 5583. 
Дозируемые расходы окисляющего реагента – 50 мл/мин. и 200 мл/мин. 
Погрешность поддержания стабильности расхода кислорода не более ±10%. 
Температура термостатирования от 100°С до 180°С. 
Абсолютная погрешность поддержания температуры термостатирующей жидкости не более ±0,5°С. 
Максимальное число одновременно окисляемых проб масел – 6. 
Параметры питания аппарата АПСМ-1: 
переменный однофазный ток; 
напряжение 220+22–33 В; 
частота 50±1 Гц; 
потребляемая мощность не более 2,2 кВт; 
Габаритные размеры и масса основных блоков «АПСМ-1»: 
термостата 714х720х325 мм, 38 кг (без жидкости); 
блока регулирования температуры БРТ-6 140х237х195 мм, 6 кг; 
маностата 1030х150 х 153 мм, 4,5 кг; 
пускателя 108х105х175 мм, 2 кг; 
штатива 120х485х250 мм, 1,9 кг.