## ЗАО НПО «КРИСМАС-Центр»

(	109316, РОССИЯ, Москва,

Остаповский проезд, д. 13

(	т./ф. (495) 795-24-98 (многоканальный)

E-mail: info@ccenter.msk.ru

http://www.ccenter.msk.ru

### КИШ-20 Аппарат для определения температуры размягчения нефтебитумов

В соответствии с МИ 2418-97 "Классификация и применение технических средств испытаний нефти и нефтепродуктов", зарегистрированная Госстандартом России 15.12.97г., аппарат рекомендован для определения температуры размягчения нефтебитумов и других битуминозных материалов.
Аппарат обеспечивает автоматическое выполнение следующих операций при испытании:

-     программное изменение температуры образца с заданной скоростью;

- автоматическую фиксацию и запоминание температуры размягчения;

- световую и звуковую сигнализацию окончания анализа;

- остановку процесса испытаний после окончания анализа.

Технические характеристики:

1. Основные параметры рабочих частей аппарата соответствуют требованиям ГОСТ 11506-73.
размеры кольца латунного гладкого: 
- внутренний диаметр (15,9±0,2) мм; 
- высота (6,4±0,2) мм; 
размеры кольца латунного ступенчатого: 
- верхний внутренний диаметр (19,9±0,2) мм; 
- нижний внутренний диаметр (15,9±0,2) мм; 
- высота (6,4±0,2) мм; 
- расстояние между нижней плоскостью кольца и контрольным диском (25,0+0,4) мм; 
- диаметр шарика (9,525±0,01) мм; 
- масса шарика (3,50±0,05) г.
2. Диапазон изменения (повышения) температуры образца от +5 до +200°С со скоростью (5,0±0,5) °С/мин.
3. Температура размягчения фиксируется на цифровом измерителе температуры с диапазоном от 0 до 200°С, ценой наименьшего разряда 0,1°С.
4. Параметры питания: 
- напряжение (187-242) В; 
- частота (50±1) Гц; 
- потребляемая мощность не более 1050 Вт.
5. Габаритные размеры не более 350х430х260 мм.
6. Масса не более 10 кг.