## ЗАО НПО «КРИСМАС-Центр»

(	109316, РОССИЯ, Москва,

Остаповский проезд, д. 13

(	т./ф. (495) 795-24-98 (многоканальный)

E-mail: info@ccenter.msk.ru

http://www.ccenter.msk.ru

МАК-10 Установка автоматическая для определения активности микросферических катализаторов крекинга УСТАНОВКА ПРЕДНАЗНАЧЕНА для оценки активности микросферических катализаторов крекинга при малом времени контакта катализатора с сырьем в лабораториях предприятий, производящих и потребляющих катализаторы, а также в НИИ, выполняющих научно-исследовательские работы в области синтеза и технологии производства катализаторов. АВТОМАТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ УСТАНОВКИ: • измерение температуры газойля на выходе капилляра; • регулирование температуры слоя катализатора; • регулирование температуры газойля, азота и воздуха на выходе капилляра посредством регулирования тока капилляра; • подача заданного количества газойля за заданное время; • регулирование и измерение расхода азота и воздуха; • регулирование температуры шприца и клапана-распределителя; • управление электрическими клапанами; • управление клапаном-распределителем; • проведение испытаний по ASTM D 3907-03; • сжигание кокса в заданных условиях; • проведение испытания по дополнительно создаваемым режимам работы; • перевод установки в безопасный режим при критических значениях параметров. ПРИНЦИП РАБОТЫ УСТАНОВКИ: • проба катализатора в реакторе с неподвижным слоем приводится в соприкосновение с сырьём; • испытуемые продукты анализируются на неконвертированное вещество, т.е. представляет собой разницу между весом сырья и неконвертированного продукта. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ № п/п Эксплуатационные показатели Единица измерения Значение 1 Тип испытуемого катализатора микросферический 2 Высота слоя катализатора мм до 80 3 Рабочая температура катализатора ºС до 600 4 Температура кипения газойля ºС до 530 5 Объем дозируемого газойля мл от 0,5 до 2,5 6 Время дозирования газойля сек от 30 до 150 7 Температура печи ºС от 50 до 700 8 Температура на выходе капилляра ºС от 50 до 600 9 Температура в зоне шприца и клапана распределителя ºС от 40 до 60 10 Рабочая температура реактора из термостойкого стекла ºС до 500 11 Рабочая температура реактора из кварцевого стекла ºС до 700 12 Регулирование расхода газа мл/мин от 15 до 30 13 Рабочее давление азота кПа от 100 до 1000 14 Рабочее давление воздуха кПа от 100 до 1000 15 Объем газа собираемый и измеряемый в газометре мл до 1000 16 Шкала измерения объема газа собираемого и измеряемого в газометре мл 10 17 Напряжение питания установки В от 187 до 242 18 Частота напряжения питающей сети Гц от 49 до 51 19 Потребляемая пиковая мощность, не более Вт 3500 20 Потребляемая средняя мощность, не более Вт 1000 21 Габаритные размеры установки (глубина, ширина, высота) мм 500x1050x1850 22 Масса установки кг до 100 23 Температура окружающей среды ºС от +15 до +35 24 Относительная влажность % не более 75 25 Атмосферное давление мм. рт. ст. от 680 до 800