## ЗАО НПО «КРИСМАС-Центр»

(	109316, РОССИЯ, Москва,

Остаповский проезд, д. 13

(	т./ф. (495) 795-24-98 (многоканальный)

E-mail: info@ccenter.msk.ru

http://www.ccenter.msk.ru

### Аппарат автоматический для определения предела прочности пластичных смазок СК-20

Аппарат обеспечивает автоматическое выполнение следующих функций:

- нагрев ячейки с образцом до заданной температуры;

поддержание заданной температуры образца в течение 15 минут перед началом нагружения;

- плавное нагружение испытуемого образца с заданной скоростью;

автоматическое определение прочности испытуемого продукта;

- отображение информации о ходе и результатах испытания на жидкокристаллическом 4-х строчном дисплее;

остановка процесса испытания по окончании анализа;

- запоминание, возможность просмотра и печати через последовательный порт RS-232 до 300 результатов испытаний.

Управление работой аппарата осуществляет одноплатная микро-ЭВМ, которая обеспечивает выполнение следующих операций при испытании:

- поддерживает заданную температуру, время термостатирования и скорость нагружения;

- фиксирует максимальное напряжение сдвига (предела прочности) смазки;

- возвращает нагружающее устройство в исходное положение, отключает термостатирующее устройство.

Технические данные:

1. Основные размеры рабочих частей датчика аппарата соответствуют требованиям ГОСТ 7143-73: 1) радиус внутреннего цилиндра датчика 6,5±0,1 мм; 2) высота внутреннего цилиндра датчика 40±0,5 мм.
2. Диапазон прочности испытуемых образцов: от 40 до 2000 Па
3. Погрешность измерения прочности: 1) в диапазоне от 40 до 200, не более 20 Па; 2) в диапазоне от 200 до 2000, не более 10% от средней величины.
4. Дискретность измерения прочности: 1 Па.
5. Диапазон возможных температур испытания образца: от плюс 15 до плюс 90 °С.
6. Дискретность установки температуры: 1 °С.
7. Стабильность поддержания температуры образца: 0,2 °С.
8. Параметры питания: 1)напряжение (220+22/-33)В; 2) частота (50±1)Гц; 3) потребляемая мощность: 1)при нагреве, не более:1050 В·А, при поддержании температуры, не более: 100 В·А.
9. Габаритные размеры аппарата, не более: 400х300х440 мм.
10. Масса аппарата, не более: 12 кг.
11. Гарантийный срок эксплуатации аппарата: 24 месяца.