## ЗАО НПО «КРИСМАС-Центр»

(	109316, РОССИЯ, Москва,

Остаповский проезд, д. 13

(	т./ф. (495) 795-24-98 (многоканальный)

E-mail: info@ccenter.msk.ru

http://www.ccenter.msk.ru

### Тиксометр ТМС-1М

ГОСТ 19295-73

В соответствии с МИ 2418-97 "Классификация и применение технических средств испытаний нефти и нефтепродуктов", зарегистрированной Госстандартом России 15.12.97 г., тиксометр рекомендован для определения механической стабильности пластичных смазок по ГОСТ 19295-73.
Сущность метода заключается в определении изменения предела прочности на разрыв в результате интенсивного деформирования смазки в зазоре между ротором и статором тиксометра и при последующим тиксотропном восстановлении.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1. Основные размеры рабочих частей тиксометра соответствуют требованиям ГОСТ 19295-73:
     1) внутренний диаметр статора (42,00+0,039) мм;
     2) наружный диаметр ротора (41,00+0,039) мм;
     3) рабочая длина ротора (60,0±0,5) мм;
     4) диаметр капилляра (2,00±0,01) мм;
     5) длина капилляра (20,0±0,5) мм;
     6) объем трубки тиксотропного восстановления (7,0±0,2) см3.
2. Пределы прочности на разрыв: от 50 до 7500 Па.
3. Температура испытания: от плюс15 до плюс 80°С.
4. Скорость деформации смазки между ротором и статором: (6000±200) с.
5. Время движения смазки по зазору между ротором и статором: (95±5) с.
6. Скорость перемещения поршня внутри статора: (3,9±0,2)10 м/с.
7. Частота вращения ротора: 1370 об/мин.
8. Параметры питания:
     1) напряжение трёхфазное (380+38/-57) В;
     2) частота (50±1) Гц; 
     3) потребляемая мощность, не более: 200 В•А.
9. Габаритные размеры не более 500х240х240мм.
10. Масса, не более: 50 кг.
11. Гарантийный срок эксплуатации тиксометра: 24 месяца.