## ЗАО НПО «КРИСМАС-Центр»

(	109316, РОССИЯ, Москва,

Остаповский проезд, д. 13, стр. 1, офис 102

(	т./ф. (495) 795-24-98 (многоканальный)

E-mail: info@ccenter.msk.ru

http://www.ccenter.msk.ru

«МФС-8 СЛ»

Современный эмиссионный спектрометр, который предназначен для быстрого и точного определения химического состава (непосредственно в процентах концентраций всех интересующих элементов), в первую очередь цветных металлов (Al, Mg, Cu, Ti, Pb, Ni, Zn …) и их сплавов, а также порошков, руд, минералов. С помощью эмиссионного спектрометра можно анализировать стали и чугуны на все элементы, но без фосфора и серы. Уникальность прибора заключается в воздушном штативе без использования аргона, что позволяет работать как с монолитными пробами произвольной формы и размеров, так с пористыми материалами — ферросплавами, геологическими пробами, а варианте МФС-7 — и с маслами для анализа продуктов износа в двигателях. В качестве приемников излучения в спектрометре используются фотоэлектронные умножители (ФЭУ) как отечественного, так и импортного (фирмы «Hamamatsu») производства, которые обладают непревзойденными характеристиками, в том числе очень хорошим отношением сигнала к шуму, что позволяет получать точные результаты при анализе и малых концентраций. Прибор прекрасно методически отработан, включен во многие ГОСТы на спектральные методы анализа цветных металлов и сплавов.

Спектрометра выпускается с 18, 24, 30 аналитическими каналами

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИБОРА:

Спектрометр МФС-8 «SL» аттестован в Госстандарте РФ, вписан в госреестр средств измерений, имеет утвержденную методику поверки. Обеспечивает высокую точность анализа по российским и зарубежным стандартам на контроль продукции и технологических проб.

Программное обеспечение и конструкция прибора позволяют в заводских условиях самостоятельно менять программу анализа — вводить новые элементы, диапазоны, настраивать прибор на методики анализа.

Не требуется специальная подготовка поверхности проб.

Не требуется снабжения аргоном высокой чистоты.

Обслуживание и ремонт производятся своими силами, не нужно покупать дорогостоящие запчасти и вызывать наладчиков.

##### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СПЕКТРОМЕТРА МФС-8 «СЛ»

| Назначение | Точный анализ химического состава цветных металлов и сплавов на основе алюминия, меди, цинка, магния, титана и других металлов |
| --- | --- |
| Определяемые элементы | Si, Mn, Cr, Ni, Cu, Al, Ti, Mo, V, W, Nb, B, Co, Zr, Pb, Zn, As… |
| Диапазон определяемых Концентраций элементов | От 0,0001% до десятков процентов в разных режимах УГЭ-4, Для низковольтной искры — от 0,01% до десятков процентов |
| Инструментальная погрешность(относительное СКО) по пост. свету | Не более 0,5% |
| Точность анализа | Удовлетворяет требованиям ГОСТов на спектр. методы |
| Время анализа на все элементы | от 7 до 30 сек. |
| Тип прибора | Стационарный (лабораторный) эмиссионный, воздушный |
| Рабочий диапазон спектра | 190-410 нм |
| Обратная линейная дисперсия | 0,55 нм/мм |
| Количество одновременно опре-деляемых элементов | От 18 до 30 |
| Разрядная камера | УШТ-4 (В воздушной атмосфере) |
| Приемники света | ФЭУ «Hamamatsu», ФЭУ-171, ФЭУ-39А |
| Источник возбуждения | ИВС-компакт или УГЭ-4 |
| Электронно-регистрирующее Устройство | ЭРУ «SL» динамический диапазон- до 10 000, безотказные коммутаторы на полевых транзисторах вместо э/м реле. |
| Компьютер | По выбору Заказчика |
| Электропитание | 220 В 50 Гц, 380 В |
| Потребляемая мощность | Не более 2000 Вт во время обжига и 300 Вт дежурном |
| Габариты прибора | 2010мм*765мм*420мм, (УГЭ-4 780мм*650мм*1420мм) |
| Вес прибора в целом | 345 кг с ИВС-компактом или 665 кг с УГЭ-4 |

ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕКТРОМЕТРА МФС-8 «СЛ» ДЛЯ АНАЛИЗА МЕТАЛЛОВ

ТИПОВЫЕ ПРОГРАММЫ КАЛИБРОВКИ НА НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ:

|  | Алюминий | Сплавы | Сплавы | Сплавы | Сталь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | первичный | алюминиевые | титановые | медные | угл. и низколег. |
| Алюминий | Основа | Основа | 1.6 - 7.8 | 0.04 -11.0 | 0.01 - 0.8 |
| Бериллий |  | 0.0004 - 0.009 |  | 0.01 - 3.0 |  |
| Бор |  |  |  |  |  |
| Ванадий |  | 0.002 - 0.006 | 0.03 - 6.0 |  | 0.04 - 1.5 |
| Висмут |  |  |  | 0.001 - 0.01 |  |
| Вольфрам |  |  |  |  | 0.07 - 1.5 |
| Галлий |  | 0.006 - 0.03 |  |  |  |
| Железо | 0.005 - 0.82 | 0.042 - 1.5 | 0.09 - 1.6 | 0.05 - 4.0 |  |
| Кадмий |  |  |  | 0.01 - 2.0 |  |
| Кальций |  |  |  |  |  |
| Кобальт |  |  |  | 0.03 - 4.0 |  |
| Кремний | 0.005 - 0.76 | 0.03 – 15.0 | 0.03 - 0.4 | 0.002 - 5.0 | 0.1 - 1.5 |
| Магний | 0.003 - 0.01 | 0.003 – 13.0 |  | 0.001 -0.5 |  |
| Марганец | 0.001- 0.06 | 0.001 – 5.0 | 0.02 - 2.0 | 0.005 - 3.0 | 0.05 - 2.0 |
| Медь | 0.001 - 0.3 | 0.0006 – 12.0 | 0.01-25 | Основа | 0.009 - 0.6 |
| Молибден |  |  | 0.03 - 6.0 |  | 0.05 - 0.9 |
| Никель | 0.0007 -0.0030.003 | 0.004 – 4.7 |  | 0.05 - 3.0 | 0.08 - 4.5 |
| Ниобий |  |  |  |  | 0.02 - 0.1 |
| Олово |  |  | 0.8 - 4.0 | 0.04 - 7.0 |  |
| Свинец |  | 0.001 – 0.2 |  | 0.01 - 3.0 |  |
| Титан | 0.0007 - 0.1 | 0.008 – 0.8 | Основа | 0.03 - 0.3 | 0.008 - 0.5 |
| Углерод |  |  |  |  | 0.10 - 1.4 |
| Фосфор |  |  |  | 0.006 - 0.03 |  |
| Хром | 0.004 - 0.05 | 0.001 - 0.23 | 0.02 - 2.0 | 0.07 - 1.5 | 0.02 - 2.0 |
| Цинк | 0.002 - 0.005 | 0.007 - 2.0 |  | 0.3 - 7.0 |  |
| Цирконий |  |  | 0.04 - 5.0 | 0.004 - 0.5 |  |
| Нормы |  |  |  |  |  |
| точности по | ГОСТ 3221 -85 | ГОСТ 7727-81 | ГОСТ 23902-79 | ГОСТ 9716.2-79 | ГОСТ18895-97 |
|  |  |  |  | ГОСТ 20068.2-79 |  |