## ЗАО НПО «КРИСМАС-Центр»

(	109316, РОССИЯ, Москва,

Остаповский проезд, д. 13, стр. 1, офис 102

(	т./ф. (495) 795-24-98 (многоканальный)

E-mail: info@ccenter.msk.ru

http://www.ccenter.msk.ru

СПЕКТРОМЕТР РЕНТГЕНОФЛУОРЕСЦЕНТНЫЙ КРИСТАЛЛ-ДИФРАКЦИОННЫЙ СКАНИРУЮЩИЙ ВАКУУМНЫЙ СПЕКТРОСКАН-МАКС-V

назначение и область применения
Вакуумный рентгено-флуоресцентный спектрометр для оснащения лабораторий предприятий черной, цвет-ной и порошковой металлургии, химической и цементной промышленности, геологии и горной промышлен-ности, машиностроения, и др., где требуется количественный анализ элементного состава материалов на разных стадиях производства.

аналитические характеристики
Диапазон определяемых элементов - от 11Na до 92U
Тип анализируемых образцов - твердые, жидкие, порошкообразные, фильтры, пленки
Пределы обнаружения в борной кислоте за 100 с, L -Na - 5_10-2%, Mg, Al - 8_10-3%,Si - 1_10-3%, P - 5_10-4%,
Ti, V, Cr - 1_10-4%,Co, Ni - 5_10-5%, Cd, Pb - 5_10-4%
Диапазон определяемых содержаний - от 3L до 100%
Минимальные определяемые концентрации за 100 c без обогащения пробы 0,00003-0,01%
с предварительным типовым обогащением до 0,0000003% (3 мкг/л)
Время одного элементоопределения 1-100 с
Собственная аппаратурная погрешность 0,5 %
Способ выделения линий спектра дифракция на кристалле
Рентгенооптическая схема по Иоганссону
Энергетическое разрешение 9 эВ (Si Ka), 60 эВ (Fe Ka)

#### ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СПЕКТРОСКАН-МАКС-V

Напряжение на аноде рентгеновской трубки 50 кВ
Кристалл-анализатор LiF(200), LiF(220), PET,
RbAP, МИС (44Е)
Пробозагрузочное устройство автоматическое на 20 проб
Интерфейс с ЭВМ RS-232
Габаритные размеры и масса:
спектрометрическое устройство 550_450_450 мм- 70 кг
высоковольтный источник питания 240_440_450 мм- 30 кг
вакуумный насос 130_200_320 мм- 15 кг
Потребляемая мощность от сети 220 В 850 Вт

комплектация
Дополнительно поставляются:
программное обеспечение-
аттестованные методики выполнения измерений-
автоматический концентратор для подготовки водных проб-
портативная мельница для истирания порошковых проб-
IBM-совместимый персональный компьютер с принтером-
устройство бесперебойного питания для спектрометра и компьютера.