## ЗАО НПО «КРИСМАС-Центр»

(	109316, РОССИЯ, Москва,

Остаповский проезд, д. 13, стр. 1, офис 102

(	т./ф. (495) 795-24-98 (многоканальный)

E-mail: info@ccenter.msk.ru

http://www.ccenter.msk.ru

### Вакуумный многоканальный эмиссионный спектрометр ДФС-51

Высокопроизводительный автоматизированный спектрометр ДФС-51 предназначен для экспрессного спектрального анализа сталей и чугунов на все легирующие элементы и примеси, включая серу, фосфор, углерод с выдачей результата анализа в процентах концентрации. Спектрометр широко применяется для сертификации металлопродукции и контроля технологических процессов в металлургии и машиностроении, в сертификационных центрах.

Спектрометр работает под управлением IBM-совместимого компьютера. Простое и удобное программное обеспечение, ориеннтированное на работников заводских лабораторий, позволяет легко управлять прибором, проводить его градуировку, получать результаты измерений непосредственно в % концентрации.

Несмотря на сохранение названия ДФС-51 сегодня это фактически новый спектрометр. Теперь он комплектуется новым компактным высокостабильным генератором СПАРК-400 с микропроцессорным управлением (см.стр.21), Вся электроника - генератор и система регистрации - встроены в корпус спектрометра. Значительно усовершенствованы и упрощены газовая система и ситема продувки.

По желанию заказчиков в рамках предпродажной подготовки прибора может быть проведена первичная поверка спектрометра. В ближайшем будущем спектрометр ДФС-51 будет внесен в Государственный реестр средств измерений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Число одновременно анализируемых элементов | до 24 |
| --- | --- |
| Диапазон определяемых концентраций | от 0.0001% до десятков % |
| Длительность анализа одной пробы на все элементы | от 30 сек.до 1 мин |
| Производительность | сотни анализируемых проб в смену |
| Рабочий диапазон спектра с решеткой 2400 штр/мм | 170 - 340 нм |
| Обратная линейная дисперсия | 0.41 нм/мм |
| Потребляемая мощность | до 2 кВА |
| Масса всех составных частей | 1000 кг |
| Источник возбуждения спектра - апериодический разряд в атмосфере аргона с частотой следования разрядных импульсов от 50 до 400 имп/с |
| Малогабаритное электронно-регистрирующее устройство на базе одноплатного контроллера КМС и универсального блока питания; IBM-совместимый компьютер и принтер по выбору Заказчика. В таблице приведены пределы обнаружения для некоторых примесных и легирующих элементов в сталях, а также типичные значения сходимости результатов измерений при различных долях содержания анализируемого элемента. |
| Элемент Дл.волны(нм) Предел обнаружения(%масс) Конц.(%масс), Сходимость(%отн.) Конц.(%масс), Сходимость(%отн.) P 178.2 0.0007 0.0036 3.0 0.066 1.2 S 180.7 0.0007 0.0048 3.6 0.09 3.0 C 193.1 0.001 0.021 3.4 1.65 0.5 Cu 200.0 0.002 0.009 2.6 1.39 0.9 Mo 202.0 0.0009 0.01 1.3 2.92 0.7 Si 212.4 0.0009 0.047 1.1 1.52 0.9 W 220.4 0.002 0.08 0.7 2.44 0.5 Ni 231.6 0.001 0.009 1.5 4.99 0.8 Ni 218.5 - 3.45 1.1 19.1 0.7 Cr 267.7 0.0009 0.015 1.3 3.36 0.4 Cr 298.9 - 5.32 0.7 24.4 0.7 Mn 293.3 0.0002 0.056 0.6 1.65 0.5 Al 308.2 0.001 0.007 5.0 1.12 0.7 Ti 337.3 0.0002 0.006 1.9 0.25 1.3 Co 258.0 0,001 0,086 5 5.8 1.2 As 208.9 0,0008 0.006 15 0.08 5 V 311.8 0,001 0.005 2.2 1.21 0.8 Nb 322.5 0,0009 0.013 7 0.19 5 B 208.9 0,0003 0.003 6 0.011 1 Zr 339.2 0,001 0.013 9 0.17 1.7 |

По отдельным договорам спектрометры ДФС-51 могут быть поставлены настроенными на конкретные аналитические программы по Т.З. Заказчика, вместе с технической документацией на разработанные методики измерений.

Спектрометр обеспечивает анализ чугунов, сталей, сплавов на основе меди и алюминия. При этом гарантируется выполнение требований ГОСТ 18895-81 'Сталь. Метод фотоэлектрического спектрального анализа, и др.