## ЗАО НПО «КРИСМАС-Центр»

(	109316, РОССИЯ, Москва,

Остаповский проезд, д. 13, стр. 1, офис 102

(	т./ф. (495) 795-24-98 (многоканальный)

E-mail: info@ccenter.msk.ru

http://www.ccenter.msk.ru

### ЭРИДАН 500 - Многоканальный оптический исп-спектометр

Назначение и области применения

ЭРИДАН 500 - универсальный лабораторный прибор, предназначенный для измерения массовой концентрации химических элементов в пробах различных веществ (материалов, сплавов,сырья, готовой продукции, почв, пород, пищевых продуктов, биологических препаратов, масел, продуктов нефтепереработки, вод, водных растворов,кислот, щелочей, аэрозолей и т.д.)и может применяться в самых различных областях(металлургии, машиностроении, нефтяной, химической,электронной, атомной и горной промышленности, фармацевтике,экологии,криминалистике и т.д.)

Описание, принцип действия, основные преимущества

-  Одновременное измерение содержания в пробе нескольких десятков элементов

- Высокая чувствительность, сравнимая с атомными абсорционными спектрометрами.

-  Широкий(6-7 порядков) динамический диапазон измерений

-  Незначительность межэлементных влияний и матричного эффекта

-  Высокая производительность - сотни элементо-определений в час

- Высокая, практически абволютная температурная стабильность полихроматора, достигнутая без применения термостатирующих систем

-  Рекордно низкий (6 л/мин) расход аргона

-  Низкая стоимость одного элементо-определения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СКО результатов измерений	(1-2)%

Габаритные размеры	1600*1070*800 мм

Масса 	не более 250кг

ТИПИЧНЫЕ ПРЕДЕЛЫ ОБНАРУЖЕНИЯ В МКГ/Л:

<1	B	Ba	Ca	Dy 	Mg	Mn	Os	Sr	Ti	V	Zn	Er	Lu	Yb	Y

1-5	Ag	Cd	Cr	Cu	Eu	Fe	La 	Li	Mo	Pd 	Zr	Ho 	Tm	Si

5-10	Al	Au	Bi	Co	Gd	Hf	Hg	Re	Ru	Th	Ir	Nd	Tb	Sm	Pr

10-20	As	K	Nb	Ni	P	Pb	S	Sb	Se	Sn	W

20-50	C	Ce	Ga	Ge	In	Na	Pt	Rh	Ta	Te	Tl

50-100 	U