## ЗАО НПО «КРИСМАС-Центр»

(	109316, РОССИЯ, Москва,

Остаповский проезд, д. 13, стр. 1, офис 102

(	т./ф. (495) 795-24-98 (многоканальный)

E-mail: info@ccenter.msk.ru

http://www.ccenter.msk.ru

АТОМНО-АБСОРБЦИОННЫЙ АНАЛИЗАТОР СПЕКТР-5-3

Назначение

Проведение количественного элементного атомно-абсорбционного и атомно-эмиссионного анализов при определении содержания металлов.

Область применения

Контроль объектов окружающей среды (воды, почв, воздуха); анализ пищи, кормов и пищевого сырья, фармацевтической и промышленной продукции, технологических растворов, горных пород, руд и концентратов; судебная медицина, научные исследования и др.

Достоинства

Полуавтоматический режим работы

Высокая надежность

Эффективный корректор фона

Удобство и простота в работе и обслуживании

Достоверность анализа

Широкая номенклатура спектральных ламп (более 50 элементов)

Современное программное обеспечение

Сертифицированные методики анализа

Аналитические возможности

Определение до 70 химических элементов в диапазоне концентраций от 1*10-5 до 100 мг/дм³ в зависимости от определяемого элемента в пробах сложного состава и различного происхождения.

Основные характеристики

Режим анализа:

атомно-абсорбционный

атомно-эмиссионный

атомно-абсорбционный с ртутно-гидридным генератором

сорбционно-атомно-абсорбционный (с концентрированием).

Режим питания спектральных ламп:

одноимпульсный (без коррекции фона)

двухимпульсный (режим коррекции фона)

постояннотоковый.

Используемые пламена:

пропан-бутан-воздух

ацетилен-воздух

ацетилен-закись азота

пропан-закись азота

Распылители:

концентрический (оргстекло)

игольчатый (металл)

Коррекция фона:

автоматическая, путем двухимпульсного питания ламп с полым катодом

Турель:

четырехламповая с возможностью предварительного прогрева ламп

Монохроматор:

малогабаритный монохроматор со сменными щелями 0,05 мм, 0,25 мм и 1,0 мм

решетка 1200 штрих/мм

обратная линейная дисперсия 3,2 нм/мм

Спектральный диапазон, нм 190 -800

Диапазон оптической плотности, Б 0...2

Производительность, измерений/ч до 200

Расход образца, см3/измерение 1,0...2

Основная относительная погрешность при измерении аналитической плотности на длине волны 324,8 нм во всем диапазоне измеряемых концентраций не более 5 %

Габаритные размеры, мм 855х490х480

Масса спектрометра, кг 80

Питание от сети переменного тока:

Частота, Гц 50

Напряжение, В 220

Потребляемая мощность, Вт 300

Управление прибором: от персонального компьютера типа IBM PC

Программное обеспечение в операционной среде WINDOWS:

установка и контроль рабочих параметров

автоматическое запоминание текущих результатов и их архивирование

цветная графика, использование указателя "мышь" и клавиатуры в многооконном режиме

представление данных в единицах оптической плотности, абсорбции, концентрации

построение градуировочного графика в режимах линейности, метода добавок, рекалибровки

метрологическая обработка результатов измерений

работа с базой данных

Аксессуары:

Спектральные лампы с полым катодом для определения более 50 элементов: Ag, Au, As, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cu, Cr, Fe, Hg, Li, Na, Re, Rh, Ru, Sb, Si, Se, Sr, Ta, Ti, Te, Tl, Sn, Mg, Mn, Mo, Ni, Pb, Pd, Pt, V, W, Zn, K, Cs, Al, Ga, In, Zr, Nb, Os, Ir и другие

Ртутно-гидридная система РГС-1

Блок проточно-инжекционный БПИ-М

Аттестованные методики количественного химического анализа (КХА)

Компрессор воздуха и др

Комплект поставки:

ААС «СПЕКТР-5-3»

Персональный компьютер, монитор, принтер

Программное обеспечение, инсталлированное на жесткий диск

5 спектральных ламп с полым катодом.